Основные рекомендации по дверям KOMODOOR

(100% массив красного дерева)

Двери KOMODOOR производятся из 100% массива настоящего красного дерева. При их производстве не используются ни фанера, ни ДСП, ни МДФ. Двери KOMODOOR, как элемент интерьера, являются мебелью и требуют такого же бережного обращения.

- Двери должны храниться на паллетах горизонтально, а не на боковом ребре, и ни в коем случае не вертикально, прислоненными к чему-либо (во избежание «провисания» дверей под собственной тяжестью и искривления полотна), паллета должна иметь минимум три поперечные перекладины. Двери должны храниться в сухом вентилируемом помещении. Двери без покрытия или покрытые бесцветным лаком не должны храниться частично направленными к солнечному свету, что может вызвать неравномерное потемнение (засвечивание) полотна.

- Если дверь будет установлена в строящемся или ремонтируемом помещении,

убедитесь, что все материалы просохли до нормального состояния, поскольку    повышенная влажность может повредить дверное полотно. Точно также избегайте чрезмерной сухости и высокой температуры внутри помещении, Не оставляйте двери вблизи отопительной системы. Экстремальные колебания окружающей среды могут повлечь появление трещин и искривление отдельных элементов конструкции. Температура в помещении где установлены двери, должна быть 16-24(С, влажность

40-60%. Эти климатические условия являются нормальными, как для изделий из настоящей древесины, так и для человека.

- Перед покрытием  и установкой дверей рекомендуется хотя бы на неделю внести в

помещение, где они будут устанавливаться, для  акклиматизации на месте.

- Немедленно обрабатывайте свежие места врезания замков, петель, вновь обрезанные

края полотна в целях «консервации» двери от проникновения влаги.

- Тяжелые сплошные двери весом более 20 кг рекомендуется навешивать на три петли.

- При покрытии полотна необходимо следовать рекомендациям фирм-производителей

лакокрасочных материалов. В любом случае полотну требуется не менее трех слоев

покрытия.

- Наружные двери требуют более тщательного покрытия атмосферостойкими лаками.